PODRUČJE PRIMJENE:
Vodootporno, spremno disperzijsko ljepilo za lijepljenje drva i srodnih materijala izloženih visokoj vlažnosti ili kratkotrajnom kontaktu s vodom (unutarnja i vanjska uporaba, npr.: vrata, prozori, kuhinje). Prikladno za lijepljenje, montažu (krajnji spojevi, kutni i široki spojevi), lijepljenje drva (uključujući furnir, zidne obloge, dekoracije itd.) Nije primjereno za lijepljenje plovila.
UPOTREBA:
Koristiti na sobnoj temperaturi, iznad 14°C. Podloga mora biti suha, čista i bez prašine. Može se nanositi četkom, špahtlom, valjkom ili aparatom. Vrijeme primjene max. 8min/20°C. Konačna čvrstoća postiže se nakon 24 sata Potrošnja cca. 150-200 g/m2, ovisno o upijanju vlage (jednostrano nanošenje). Za puno drvo nanesite oba ljepila. Uređaje i alat odmah operite vodom prije nego se ljepilo osuši.

