| COOL 3x1 DTZ ANTIKA OPĆI PODACI I NAMJENA. COOL 3x1 DTZ ANTIKA je antikorozivni, temeljni i završni premaz na bazi modificiranih alkidnih smola, specijalnih pigmenata i aditiva. Koristi se za zaštitu površina od pocinčanog željeza, aluminija, bakra i čelika u interijeru i eksterijeru. Odlikuje se dobrim prianjanjem, visokom postojanošću na vremenske utjecaje i otpornošću na UV zračenje. TEHNIČKI PODACI |
| --- |
| Izgled mokrog filma: (Vizualno) |  | Grub film sa srebrnim efektom |  |
| Viskozitet isporuke 200C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431) |  | 250-280 |  |
| Specifična težina: g/cm3 (SRPS EN ISO 2811 – 1 ) |  | 1.2 - 1.3 |  |
| Postotak suhe tvari :% (SRPS EN ISO 3251 ) |  | 60 - 65 |  |
| Sadržaj hlapljivih organskih tvari:( g/l) HOS (SRPS EN ISO 11890 -1 ) |  | A (i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 495 g/l |  |
| KARAKTERISTIKE SUHOG FILMA |  |  |  |
| Izgled suhog filma:(Vizualno) |  | Grub film sa srebrnim efektom |  |
| Vrijeme sušenja: h (SPRS EN ISO 9117-1) |  | Suho na dodir: 2 sata Suh u potpunosti: 24 sata.. |  |
| Sjaj 60º : % (SRPS ISO 2813 ) |  | 5 - 10 |  |
| Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 ) |  | 20 - 30 |  |
| Adhezija-rešetka Gt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409) |  | Gt0 |  |
| Razrjeđivač |  | COOL razrjeđivač 3x1 |  |
| Pokrivnost: lit/m2 (SRPS H.C8. 050 ) |  | 8-10 m2/lit. |  |
| Nijansa: |  | Prema Ton karti |  |
| PAKIRANJE |  |  |  |
| 0,75 lit. | 6 kom / kutija | 120 red | 720 kom / paleta |
| UPUTSTVO ZA RAD |  |  |  |
| Površina na koju se nanosi COOL 3x1 DTZ ANTIKA mora biti čvrsta, suha, bez masnih mrlja i nečistoća. Ukloniti eventualne ostatke stare boje ili tragove oksidacije. Površinu pobrusiti finim brusnim papirom N°220/320. Odmastiti i očistiti razrjeđivačem. Boju prije upotrebe dobro promiješati. Po potrebi razrijediti sa max 5% COOL 3x1 razrjeđivačem. Može se nanositi direktno na površine prethodno očišćene od korozije. Nanosi se kistom, ili prskanjem u jednom sloja. Optimalna debljina suhog filma je 60-80 µ. COOL 3x1 DTZ ANTIKA je suha na dodir do 2 sata, potpuno je suha nakon 24 sata. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Alat nakon upotrebe odmah oprati Cool 3x1 razrjeđivačem. |  |  |  |
| ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE 36 mjeseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj tvorničkoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do + 25ºC. |  |  |  |

Uvoznik/distributer:

ISTRA COLOR d.o.o.,

Ungarija 39C, Murine, 52470 Umag, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: info@istra-color.hr

www.istra-color.hr

Zemlja podrijetla: Republika Srbija