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COOL 3x1 DTZ ANTIKA


	OPĆI PODACI I NAMJENA



COOL 3x1 DTZ ANTIKA je antikorozivni, temeljni i završni premaz na bazi modificiranih alkidnih smola, specijalnih pigmenata i aditiva. Koristi se za zaštitu površina od pocinčanog željeza, aluminija, bakra i čelika u interijeru i eksterijeru. Odlikuje se dobrim prianjanjem, visokom postojanošću na vremenske utjecaje i otpornošću na UV zračenje.

TEHNIČKI  PODACI

	Izgled mokrog  filma:  (Vizualno)
	Grub film sa srebrnim efektom

	Viskozitet isporuke 200C DIN 4 mm:s 
(SRPS EN  ISO 2431)
	250-280

	Specifična težina: g/cm3  
 (SRPS EN  ISO 2811 – 1 ) 
	1.2 - 1.3

	Postotak suhe tvari :% 
(SRPS EN ISO 3251 ) 
	60 - 65

	Sadržaj hlapljivih organskih tvari:( g/l) HOS
(SRPS EN ISO 11890 -1 ) 
	A (i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 495 g/l

	
KARAKTERISTIKE SUHOG FILMA

	Izgled suhog filma:(Vizualno)
	Grub film sa srebrnim efektom

	Vrijeme sušenja: h  
(SPRS EN ISO 9117-1)
	Suho na dodir: 2 sata
Suh u potpunosti: 24 sata..

	Sjaj 60º : %   
(SRPS ISO 2813 )                                                        
	5 - 10

	Tvrdoća-Köning: s   
(SRPS EN  ISO 1522 )
	20 - 30

	 Adhezija-rešetka Gt (podloga–lim) 
(SRPS EN ISO 2409)
	Gt0

	Razrjeđivač
	COOL razrjeđivač 3x1

	Pokrivnost: lit/m2  
 (SRPS  H.C8. 050 )
	8-10 m2/lit.


	Nijansa:
	Prema Ton karti

	PAKIRANJE

	0,75 lit.
	6 kom / kutija
	120 red
	720 kom / paleta

	
UPUTSTVO ZA RAD

	Površina na koju se nanosi COOL 3x1 DTZ ANTIKA mora biti čvrsta, suha, bez masnih mrlja i nečistoća. Ukloniti eventualne ostatke stare boje ili tragove oksidacije. Površinu pobrusiti finim brusnim papirom N°220/320. Odmastiti i očistiti razrjeđivačem. Boju prije upotrebe dobro promiješati. Po potrebi razrijediti sa max 5% COOL 3x1 razrjeđivačem. Može se nanositi direktno na površine prethodno očišćene od korozije.
Nanosi se kistom, ili prskanjem u jednom sloja. 
Optimalna debljina suhog filma je 60-80 µ.
COOL 3x1 DTZ ANTIKA je suha na dodir do 2 sata, potpuno je suha nakon 24 sata. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
Alat nakon upotrebe odmah oprati Cool 3x1  razrjeđivačem.


	
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE
36 mjeseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj,  dobro zatvorenoj i neoštećenoj tvorničkoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do + 25ºC.
























Uvoznik/distributer: 
ISTRA COLOR d.o.o., 
Ungarija 39C, Murine, 52470 Umag, Republika Hrvatska,
Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: info@istra-color.hr
www.istra-color.hr 
Zemlja podrijetla: Republika Srbija
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