| COOL BRZOSUŠIVI EMAJL LAK OPĆI PODACI I NAMJENA. COOL BRZOSUŠIVI EMAJL LAK je završni brzosušivi premaz namijenjen za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Izrađen je od modificiranih alkidnih smola, pigmenata i aditiva. Odlikuje se visokom postojanošću i otpornošću na vremenske utjecaje, mehaničkom čvrstoćom i brzim sušenjem. TEHNIČKI PODACI |
| --- |
| KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE |  |  |  |
| Izgled mokrog filma: (Vizualno) |  | Ravan, bez čestica |  |
| Viskozitet isporuke 200C DIN 4 mm: s (SRPS EN ISO 2431) |  | 200 - 220 |  |
| Specifična težina: g/cm3 (SRPS EN ISO 2811 – 1 ) |  | 1.0 - 1.2 |  |
| Postotak suhe tvari :% (SRPS EN ISO 3251 ) |  | 50 - 65 |  |
| Sadržaj hlapljivih organskih tvari:( g/l) HOS (SRPS EN ISO 11890 -1 ) |  | A (i) max 500 g/l |  |
| KARAKTERISTIKE SUHOG FILMA |  |  |  |
| Izgled suhog filma:(Vizualno) |  | Ravan, dobre pokrivnosti, sjajan |  |
| Vrijeme sušenja: h (SPRS EN ISO 9117-1) |  | Suho na dodir: 15 - 30 min Sljedeći sloj nanositi u roku od 1 – 2 sata. |  |
| Sjaj 60º : % (SRPS ISO 2813 ) |  | 50 - 70 |  |
| Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 ) |  | 30 - 50 |  |
| Adhezija-rešetka Gt (podloga–lim) (SRPS H.C8.059:1975 ) |  | Gt0 |  |
| Razrjeđivač |  | Cool razrjeđivač za brzosušivi emajl |  |
| Pokrivnost: lit/m2 (SRPS H.C8. 050 ) |  | 8-12 m2/l u jednom sloju. |  |
| Nijansa: |  | 12 standardnih nijansi |  |
| PAKIRANJE |  |  |  |
| Vrsta pakiranja | Broj komada u kutiji | Broj kutija na paleti | Broj komada na paleti |
| 0,75 lit. 2,5 lit. | 6 4 | 120 40 | 720 160 |
| UPUTSTVO ZA RAD |  |  |  |
| Nanosi se kistom, valjkom, ili prskanjem u dva sloja, na metalne površine koje su već zaštićene COOL brzosušivom temeljnom bojom za metal. Sljedeći sloj se može nanijeti nakon 1-2 sata. Prije upotrebe COOL brzosušivi emajl lak razrijediti s 5-10% COOL razrjeđivačem za brzosušivi emajl. Alat nakon upotrebe oprati nitro razrjeđivačem. |  |  |  |
| ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE |  |  |  |
| 36 mjeseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj tvorničkoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do + 25ºC. |  |  |  |

Uvoznik/distributer:

ISTRA COLOR d.o.o., Ungarija 39C, 52470 Umag, Republika Hrvatska,

Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr

Zemlja podrijetla: Republika Srbija