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COOL BRZOSUŠIVI EMAJL LAK


	OPĆI PODACI I NAMJENA



COOL BRZOSUŠIVI EMAJL LAK  je završni brzosušivi premaz namijenjen za  zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Izrađen je od modificiranih alkidnih smola, pigmenata i aditiva. Odlikuje se visokom postojanošću i otpornošću na vremenske utjecaje, mehaničkom čvrstoćom i brzim sušenjem.


TEHNIČKI  PODACI

	KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE
	

	Izgled mokrog  filma:  (Vizualno)
	Ravan, bez čestica

	Viskozitet isporuke 200C DIN 4 mm: s 
(SRPS EN  ISO 2431)
	200 - 220

	Specifična težina: g/cm3  
 (SRPS EN  ISO 2811 – 1 ) 
	1.0 - 1.2

	Postotak suhe tvari :% 
(SRPS EN ISO 3251 ) 
	50 - 65

	Sadržaj hlapljivih organskih tvari:( g/l) HOS
(SRPS EN ISO 11890 -1 ) 
	A (i) max 500 g/l 

	KARAKTERISTIKE SUHOG FILMA

	Izgled  suhog filma:(Vizualno)
	Ravan, dobre pokrivnosti, sjajan

	Vrijeme sušenja: h  
(SPRS EN ISO 9117-1)
	Suho na dodir: 15 - 30 min
Sljedeći sloj nanositi u roku od 1 – 2 sata.

	Sjaj 60º : %   
(SRPS ISO 2813 )
	50 - 70

	Tvrdoća-Köning: s   
(SRPS EN  ISO 1522 )
	30 - 50

	 Adhezija-rešetka Gt (podloga–lim) 
(SRPS H.C8.059:1975 )
	Gt0

	Razrjeđivač
	Cool razrjeđivač za brzosušivi emajl

	Pokrivnost: lit/m2  
 (SRPS  H.C8. 050 )
	8-12 m2/l u jednom sloju.


	Nijansa:
	12 standardnih nijansi

	

PAKIRANJE

	Vrsta  pakiranja

	Broj komada u kutiji 

	Broj kutija na paleti

	Broj komada na paleti


	0,75 lit.
2,5 lit.
	6
4
	120
40
	720
160

	
UPUTSTVO ZA RAD

	Nanosi se kistom, valjkom, ili prskanjem u dva sloja, na metalne površine koje su već zaštićene COOL brzosušivom temeljnom bojom za metal. Sljedeći sloj se može nanijeti nakon 1-2 sata. Prije upotrebe COOL brzosušivi emajl lak razrijediti s 5-10% COOL razrjeđivačem za brzosušivi emajl. Alat nakon upotrebe oprati nitro razrjeđivačem.


	ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

	36 mjeseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj,  dobro zatvorenoj i neoštećenoj tvorničkoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do + 25ºC.
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